## Slide 1
Training program: modules
New materials and biomaterials
Eco-design & novel manufacturing processing
Citizen and Consumer Engagement
Residue management and valorisation

## Slide 2
Corso 1-Processi di Manifattura Innovativi per Sistemi Packaging (3 ECTS)
1. PROCESSI DI PRODUZIONE PER IMBALLAGGI PLASTICI FLESSIBILI (0.6 ETCS)
  1.1. Basi dei processi di estrusione
  1.2. Processi industriali per la produzione di imballaggi flessibili
    1.2.1. Filmatura piana
        Descrizione del processo
        Tipologie di teste e die per la filmatura piana
        Testa del tipo ad «appendiabiti»
        Parametri di processo: Draw ratio, temperatura del Chill roll, distanza tra il Die e il chill roll
    1.2.1. Filmatura in bolla
        Parametri di processo per la filmatura in bolla
        Draw ratio e blow up ratio
        Altezza della linea di gelo
________________________________________________________________________________________________
prof. L. Di Maio – Università degli Studi di Salerno

## Slide 3
Gli imballaggi flessibili sono classificati sulla base dello spessore e rappresentano una larga fetta del mercato degli imballaggi plastici
CLASSIFICAZIONE DEI FILM E MERCATO
Fogli  spessore maggiore di 0.25 mm
film  spessore minore di 0.25 mm
Il valore di mercato relativo al consumo globale di imballaggi flessibili è cresciuto con una media annuale del 4.4% nel periodo compreso tra il 2015 e il 2020, raggiungendo i $114 miliardi.
La filiera alimentare è responsabile di tre quarti del consumo globale di imballaggi flessibili nel 2020. Carne, pesce e pollame rappresentano i principali alimenti confezionati in imballaggi flessibili, seguiti dai prodotti da forno e da pasticceria.

## Slide 4
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEGLI IMBALLAGGI PLASTICI FLESSIBILI :
Forniscono un’eccellente protezione su misura del prodotto
offrono un’ottima attrattiva di vendita e differenziazione
Migliorano la convenienza per il consumatore (controllo porzioni, facilità d’uso e di conservazione)
KEEPS GOOD THINGS IN AND BAD THINGS OUT
SIGNIFICATIVI BENEFICI PER LA SOSTENIBILITA’ DEGLI IMBALLAGGI FLESSIBILI
Aumento del rapporto prodotto/imballaggio
Minore utilizzo di energia
Riduzione dello spreco di prodotto
Minori emissioni di gas serra
PUNTI DI FORZA DEGLI IMBALLAGGI FLESSIBILI IN UN APPROCCIO DI ECONOMIA CIRCOLARE
LESS MATERIAL USED AND LESS WASTE
LOW PACKAGING RATIO
LESS ENERGY FOR TRANSPORT
SMALL PART OF CARBON FOOTPRINT

## Slide 5
PUNTI DEBOLI DEGLI IMBALLAGGI FLESSIBILI IN UN APPROCCIO DI ECONOMIA CIRCOLARE
Source: ” Flexible Films Market In Europe State of Play. Production, Collection and Recycling Data 2020” by PRE
Flexible films, Kt
65%
15%
15%
In Europa, vi sono BASSI TASSI DI RICICLO per gli imballaggi flessibili: solo il 23% dei film di PE e il 15% di tutti i film flessibili sono stati attualmente raccolti per il riciclaggio.

## Slide 6
Il processo di trasformazione e i corrispondenti parametri di processo devono essere selezionati in modo appropriato a seconda sia delle particolari caratteristiche della materia prima , sia delle specifiche proprietà richieste al film flessibile.
MATERIALI
TECNOLOGIE DI PROCESSO
APPLICAZIONI
RELAZIONE
PROCESSO-STRUTTURA-PROPRIETA’
Uniformità di dimensione e superfice
saldabilità
stampabilità
barriera a gas e vapori
elevata rigidezza e resistenza meccanica
buone proprietà ottiche (trasparenza, colore)
REQUISITI DEI FILM PER IMBALLAGGIO:

## Slide 7
PROCESSI DI FILMATURA PIANA E IN BOLLA
TECNICHE DI ORIENTAZIONE
COESTRUSIONE
TECNICHE DI PROCESSO DEI FILM
FILMATURA PIANA
FILMATURA IN BOLLA
COESTRUSIONE

## Slide 8
Estrusione
Formazione del film
Raffreddamento
Drawing
Raccolta
FASI PRINCIPALI DEL PROCESSO DI FILMATURA

## Slide 9
Corso 1-Processi di Manifattura Innovativi per Sistemi Packaging (3 ECTS)
1. PROCESSI DI PRODUZIONE PER IMBALLAGGI PLASTICI FLESSIBILI (0.6 ETCS)
  1.1. Basi dei processi di estrusione
  1.2. Processi industriali per la produzione di imballaggi flessibili
    1.2.1. Filmatura piana
        Descrizione del processo
        Tipologie di teste e die per la filmatura piana
        Testa del tipo ad «appendiabiti»
        Parametri di processo: Draw ratio, temperatura del Chill roll, distanza tra il Die e il chill roll
    1.2.1. Filmatura in bolla
        Parametri di processo per la filmatura in bolla
        Draw ratio e blow up ratio
        Altezza della linea di gelo
________________________________________________________________________________________________
prof. L. Di Maio – Università degli Studi di Salerno

## Slide 10
ESTRUSIONE DI FILM PIANI
I film piani sono prodotti estrudendo il polimero fuso attraverso una fenditura a profilo piatto. All’uscita della testa piatta, il film entra in contatto con il chill roll, dove inizia la fase di raffreddamento. In fase solida, il film è inviato in una stazione di misura, una zona di trattamento superficiale, una stazione di taglio e, in fine, è avvolto in bobine.
https://www.youtube.com/watch?v=ggqtl02N_-U

## Slide 11
IMPIANTO DI ESTRUSIONE DI FILM PIANI
Puller rolls per mantenere in tensione costante il film
Equipaggiamento per trattamenti corona, fiamma, o plasma per migliorare l’adesione per lo stampaggio
Taglierine per tagliare il film della giusta larghezza
Avvolgitore ad alta velocità per raccogliere il film
Estrusore, monovite o bivite, equipaggiato con una testa piana
Rulli cromati levigati (chill roll) per raffreddare e levigare il film
Vacuum per rimuovere aria dalla parte posteriore del film così da facilitare il posizionamento sul rullo piano

## Slide 12
Il die per l’estrusione di film piani consiste in una fenditura piatta con un profilo dritto. La distribuzione del polimero fuso è ottenuta attraverso collettori e canali di distribuzione, seguiti da un’area a sezione più piccola.
Attraverso il die per l’estrusione di film piani il polimero è soggetto a deformazioni in shear
Il polimero fuso, che scorre attraverso il die lungo percorsi differenti, ha diversi valori di viscosità, poiché la sezione dei canali di distribuzione e la velocità del fuso cambiano lungo ogni percorso.
ESTRUSIONE DI FILM PIANI: die

## Slide 13
PROBLEMA CRITICO:
E’ necessario dimensionare il percorso del fuso (sezione trasversale del die) in modo che la quantità desiderata di polimero raggiunga tutti i punti del die (lungo la sua intera larghezza) e con velocità uniforme.
ESTRUSIONE DI FILM PIANI: design tipici per il die
Per assicurare la stessa portata di polimero all’uscita di ogni punto del die, la portata (q) e il gradiente di pressione (P) tra l’ingresso e l’uscita del die devono essere costanti lungo tutta la larghezza del film.

## Slide 14
La distanza tra le estremità esterne del die (labbra) può essere regolata lungo l’intera larghezza del die, quindi è possibile aggiustare lo spessore del film e/o ridurre qualsiasi disuniformità.
È possibile produrre film con larghezza fino a 2 metri e con spessori uniformi entro il limite di circa il 3% lungo la larghezza del film.
L’UNIFORMITA’ DELLO SPESSORE DEL FILM DIPENDE DA:
Uniformità della temperatura del polimero fuso
omogeneità della temperatura del die
pulizia della testa dell’estrusore da eventuali prodotti di decomposizione
UNIFORMITA’ DELLO SPESSORE DEL FILM

## Slide 15
ESTRUSIONE DI FILM PIANI: parametri di processo
TEMPERATURA DI ESTRUSIONE
TEMPERATURA DEL CHILL ROLL
DISTANZA DI RACCOLTA (distanza tra il die ed il chill roll)
DRAW RATIO

## Slide 16
Deformazione del fuso:
Durante la raccolta sul chill roll il materiale viene sottoposta ad una deformazione elongazionale
DR=VL/V0
VL= velocità lineare del rullo
V0= velocità in uscita del polimero fuso
draw ratio:
IL PROFILO DI VELOCITA’ CAMBIA LUNGO LA DIREZIONE DI STIRO
Cast extrusion die
Chill rolls
Vo
VL
ALLUNGAMENTO E RACCOLTA

## Slide 17
Corso 1-Processi di Manifattura Innovativi per Sistemi Packaging (3 ECTS)
1. PROCESSI DI PRODUZIONE PER IMBALLAGGI PLASTICI FLESSIBILI (0.6 ETCS)
  1.1. Basi dei processi di estrusione
    1.1.1 Processo di estrusione: descrizione ed equipaggiamento
    1.1.2 Analisi del processo di estrusione monovite
  1.2. Processi industriali per la produzione di imballaggi flessibili
    1.2.1. Filmatura piana
        Descrizione del processo
        Tipologie di teste e die per la filmatura piana
        Testa del tipo ad «appendiabiti»
        Parametri di processo: Draw ratio, temperatura del Chill roll, distanza tra il Die e il chill roll
    1.2.1. Filmatura in bolla
        Parametri di processo per la filmatura in bolla
        Draw ratio e blow up ratio
        Altezza della linea di gelo
________________________________________________________________________________________________
prof. L. Di Maio – Università degli Studi di Salerno

## Slide 18
ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA: principali unità dell’impianto

## Slide 19
Un estrusore fonde la resina polimerica che viene forzata attraverso una testa a sezione anulare. L’estruso fuso, sottoforma di un tubolare, fluisce verso l’alto per l’azione di una forza verticale nella «direzione della macchina», applicata attraverso dei rulli, detti «nip rolls», posti ad una certa distanza dal die.
Il tubolare è raffreddato attraverso un «air ring» che indirizza aria lungo la sua superfice esterna. L’aria è introdotta anche all’interno del tubolare attraverso un foro collocato al centro del die, al fine di prevenire il collasso del tubo di polimero fuso. Dopo che il tubo è passato tra i nip rolls che assicurano la tenuta all’aria, è introdotta ulteriore aria cosicché ad una certa distanza dalle labbra del die il tubo si gonfia in direzione radiale, formando una «bolla».
ESTRUSIONE DI FILM IN BOLLA: descrizione del processo
https://www.youtube.com/watch?v=nNgVzqfesog

## Slide 20
DIE PER FILMATURA IN BOLLA
È la tipologia di die più semplice ed economica, ma presenta alcuni svantaggi:
Linea di saldatura
Difficoltà nel mantenere uniforme lo spessore del film
SIDE FED DIE
SPIRAL MANDREL DIE
La transizione da elicoidale ad assiale fornisce un effetto miscelativo che permette sia di evitare le linee di saldatura sia di distribuire il flusso uniformemente intorno il mandrino ottenendo velocità, quindi dimensioni, uniformi all’uscita del die.

## Slide 21
RAFFREDDAMENTO DELLA BOLLA
È generalmente realizzata insufflando un grande volume di aria sul film all’uscita del die
Può avvenire solo sulla superfice esterna della bolla oppure sia all’esterno che all’interno
È il fattore limitante per massimizzare la capacità produttiva
Tre principali variabili di processo sono responsabili per l’efficienza del raffreddamento:
Velocità dell’aria – maggiore è la velocità dell’aria, più calore è rimosso dalla superfice del film per unità di tempo
Temperatura dell’aria – aria più fredda rimuoverà calore più rapidamente, ma usare aria fredda incrementa i costi del processo e quindi bisogna raggiungere un equilibrio
Umidità dell’aria – se è utilizzata aria ambiente, l’umidità varierà al variare del clima e ciò può influenzare l’efficienza del raffreddamento
IL DISPOSITIVO DEPUTATO AL RAFFREDDAMENTO E’ L’AIR RING

## Slide 22
GABBIA DI STABILIZZAZIONE e TELAIO DI COLLASSO
Mentre la bolla si muove verso l’alto e si avvicina ai nip rollers, essa viene pre-appiattita dal TELAIO DI COLLASSO. Questo dispositivo fornisce una transizione più graduale da un tubo cilindrico ad un tubo appiattito.
Il telaio di collasso aiuta anche ad eliminare grinze dal prodotto finale.
Le bolle sono spesso stabilizzate esternamente utilizzando un dispositivo come la GABBIA, che evita movimenti della bolla che potrebbero condurre a disuniformità dello spessore della parete della bolla stessa

## Slide 23
GEOMETRIA DELLA BOLLA
Ci sono diversi parametri utilizzati per descrivere la geometria della bolla:
Diametro del die
Die gap
Altezza della linea di gelo (FLH)
Diametro della bolla (Db)
Spessore del film
Larghezza da stesso (lay-flat) (LF)
La «LINEA DI GELO» rappresenta la porzione sulla bolla dove la lucentezza del film improvvisamente diminuisce, indicando la transizione di stato del polimero da fuso a solido. Convenzionalmente, esso rappresenta il punto più basso dove la bolla presenta il diametro maggiore, siccome non avvengono ulteriori stiri al di sopra di questo punto. La distanza dal die alla linea di gelo è detta altezza della linea di gelo o frost-line height (FLH).
Dopo che il film passa attraverso i nip rollers, il film appiattito è caratterizzato da una larghezza da steso o lay-flat width (LF). Il doppio della larghezza da steso equivale alla circonferenza della bolla (ovvero Db=2 LF/π). Questa equazione è uno strumento utile per conoscere il diametro della bolla.

## Slide 24
FORMA DELLA BOLLA
Questa forma è utilizzata prevalentemente per LDPE, LLDPE, e PP.
THE POCKET BUBBLE
Hanno un collo piccolo o del tutto assente, poiché l’espansione inizia quasi immediatamente sopra la superfice del die;
Tendono ad essere abbastanza stabili a causa dell’aria fredda che induce una solidificazione anticipata
LONG STALK BUBBLE
Lo stiro TD è ritardato finché il polimero non raggiunge una temperatura più bassa: ciò permette di avere un fuso più stabile e di applicare stress maggiori durante lo stiro TD.
Questa tipologia è usata principalmente per l’HDPE a causa della melt strength relativamente bassa del materiale.

## Slide 25
ORIENTAZIONE BIASSALE
La caratteristica più importante del processo di estrusione per la filmatura in bolla è la capacità di imporre delle orientazioni biassiali, il che significa che le molecole del polimero sono allineate sul piano del film, sia lungo la direzione della macchina (MD, lungo l’asse della bolla), sia lungo la direzione trasversale (TD, lungo la direzione circolare della bolla).
La deformazione avviene prima della linea di gelo dove il polimero è ancora fuso. In questa area l’azione del nip rolls esercita uno stiro delle catene polimeriche nella direzione assiale mentre il soffiaggio dell’aria promuove lo stiro del polimero nella direzione trasversale.
Vo
Vf
Do
Db
Per quantificare l’orientazione:
TUR=Vf/V0 (Take Up Ratio)
BR= Db/D0 (Blow Up Ratio)

## Slide 26
VARIABILI DI PROCESSO vs GEOMETRIA DELLA BOLLA
Diverse variabili di processo lavorano insieme per determinare la geometria della bolla:
Melt speed (è controllato dalla velocità della vite, ma non è la stessa cosa della velocità della vite)
Nip speed
Volume interno della bolla
Velocità di raffreddamento (velocità e temperatura dell’aria di raffreddamento)
Ci sono diverse altre variabili di processo che influenzano la geometria della bolla, come la temperatura di processo, la geometria del die, la composizione del materiale alimentato, e le proprietà in flusso del polimero, ma in genere queste rimangono costanti per un determinato processo.
Source: Kirk Cantor, Blown Film Extrusion, An Introduction

## Slide 27
Copyright: CC BY-NC-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
With this license, you are free to share the copy and redistribute the material in any medium or format. You can also adapt remix, transform and build upon the material.
However only under the following terms:
Attribution — you must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor
endorses you or your use.
NonCommercial — you may not use the material for commercial purposes.
ShareAlike — if you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions — you may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.