## Slide 1
Training program: modules
New materials and biomaterials
Eco-design & novel manufacturing processing
Citizen and Consumer Engagement
Residue management and valorisation

## Slide 2
Corso 1-Processi di Manifattura Innovativi per Sistemi Packaging (3 ECTS)
1. PROCESSI DI PRODUZIONE PER IMBALLAGGI PLASTICI FLESSIBILI (0.6 ETCS)
  1.1. Basi dei processi di estrusione
    1.1.1 Processo di estrusione: descrizione e attrezzatura
    1.1.2 Analisi del processo di estrusione monovite
  1.2. Processi industriali per la produzione di imballaggi flessibili
    1.2.2. Filmatura piana
        Descrizione del processo
        Tipologie di teste e die per la filmatura piana
        Testa del tipo ad «appendiabiti»
        Parametri di processo: Draw ratio, temperatura del Chill roll, distanza tra il Die e il chill roll
    1.2.1. Filmatura in bolla
        Parametri di processo per la filmatura in bolla
        Draw ratio e blow up ratio
        Altezza della linea di gelo
________________________________________________________________________________________________
prof. L. Incarnato – Università degli Studi di Salerno

## Slide 3
Consiste nella conversione continua di granuli polimerici solidi in un fluido ad elevata viscosità, il quale viene successivamente pressurizzato al fine di permetterne il passaggio attraverso un die che ha la funzione di foggiare il materiale fuso.
Questo processo è effettuato attraverso un ESTRUSORE il quale rappresenta l’apparecchiatura base per i processi industriali dei materiali polimerici termoplastici.
PROCESSO DI ESTRUSIONE
L’estrusione rappresenta la più importante operazione di processo dei polimeri. E’ un processo continuo che permette di ottenere oggetti a sezione costante, eventualmente anche a geometria complessa, e con elevate lunghezze come tubi, film, barre, fibre ecc.

## Slide 4
SCHMA DI UNA LINEA DI ESTRUSIONE CON SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO ED ESTRAZIONE
L’estrusione di materiali polimerici per la produzione di prodotti finiti per applicazioni industriali o commerciali è un processo integrato, con l’ESTRUSORE che rappresenta l’unità fondamentale dell’intera linea.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiogtP81qDxAhUewAIHHbh5DDwQwqsBMAN6BAgdEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTp2Rdx69SSo&usg=AOvVaw3joHxhiDBo0kYsU3IToLMj

## Slide 5
Un estrusore standard, cioè un ESTRUSORE MONOVITE, è composto da un cilindro riscaldato chiamato barrel, nel quale può ruotare una vite senza fine.
Il barrel è generalmente riscaldato da elementi riscaldatori, fornendo quindi l’energia termica necessaria per la fusione del materiale che viene alimentato alla macchina sottoforma di granuli o polvere attraverso una tramoggia di alimentazione.
ESTRUSORE MONOVITE
L’estrusore è essenzialmente una POMPA che è progettata per FONDERE, TRASPORTARE e PRESSURIZZARE fluidi ad alta viscosità.

## Slide 6
TIPOLOGIE DI ESTRUSORE
A
B
C
Controrotante
Co-rotante
Modalità di interazione delle viti
ESTRUSORi BIVITE:
Possiedono due viti rotanti parallele in un barrel la cui sezione trasversale presenta una forma tale da permettere, con una certa misura, l’interazione tra le viti (estrusori a viti compenetrate e non-compenetrate);
Possono essere classificati come co-rotanti e controrotanti sulla base della direzione di rotazione delle viti;
Mostrano un effetto di miscelazione superiore ed un migliore controllo del tempo di residenza del materiale processato, rispetto agli estrusori monovite.

## Slide 7
GEOMETRIA DELLA VITE
In genere, la lunghezza della vite L è relazionata al diametro della vite D dal rapporto L/D. Questo rapporto permette di esprimere la lunghezza della vite in funzione di certi valori del diametro.
La geometria, lungo il profilo della vite di un estrusore standard, permette di identificare tre zone differenti:
a) Alimentazione (Feed)
b) Compressione (Transition)
c) Dosaggio (Metering)

## Slide 8
Nella zona di compressione la profondità del canale diminuisce nella direzione del flusso di materiale, al fine di favorire la pressurizzazione del polimero. Il rapporto tra la sezione trasversale iniziale e quella finale di questa zona è detto Rapporto di compressione (RC) della vite.
thread
Feed
Transition
metering
root
crest
Nella zona di alimentazione, la profondità dei canali è elevata e costante, al fine di trasportare e compattare facilmente il polimero solido.
Nella zona di dosaggio, l’altezza della filettatura è costante e il diametro della vite è massimo, al fine di miscelare e pressurizzare il fuso polimeri per attraversa il die.
ZONE OPERATIVE IN UN ESTRUSORE MONOVITE
… in base alle CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA VITE

## Slide 9
GEOMETRIA DELLA VITE
Nel caso di un polimero amorfo (PVC) che rammollisce gradualmente, la zona di transizione occupa quasi l’intera lunghezza della vite, mentre nel caso di polimeri che fondono rapidamente (nylon) questa zona è più corta.
Alcune viti particolari, le così dette viti barriera, sono progettate con lo scopo di massimizzare sia l’effetto di fusione che l’omogenizzazione del fuso
Una vite a doppio stadio in un estrusore ventilato è utilizzata per rimuovere volatili e/o umidità dai polimeri.

## Slide 10
L’assemblaggio della testa dell’estrusore comprende:
Disco forato
Adattatore
Filiera (die)
ASSEMBLAGGIO DELLA TESTA DELL’ESTRUSORE
Notes: The breaker plate, a round disk containing many holes that is placed between the extruder and adapter, has the following functions:
it stops the spiraling of the polymer melt coming off the screw by forcing the polymer in straight lines as it passes through the breaker plate;
it provides a seal between the extruder and the die/adapter.
Screens in the breaker plate filter contamination from the polymer melt and create pressure at the extruder head. Screens clogged with contaminants cause high pressure at the extruder head and reduce the extruder throughput. If the formulation contains fillers or reinforcements, all screens must be removed.

## Slide 11
Corso 1-Processi di Manifattura Innovativi per Sistemi Packaging (3 ECTS)
1. PROCESSI DI PRODUZIONE PER IMBALLAGGI PLASTICI FLESSIBILI (0.6 ETCS)
  1.1. Basi dei processi di estrusione
    1.1.1 Processo di estrusione: descrizione e attrezzatura
    1.1.2 Analisi del processo di estrusione monovite
  1.2. Processi industriali per la produzione di imballaggi flessibili
    1.2.2. Filmatura piana
        Descrizione del processo
        Tipologie di teste e die per la filmatura piana
        Testa del tipo ad «appendiabiti»
        Parametri di processo: Draw ratio, temperatura del Chill roll, distanza tra il Die e il chill roll
    1.2.1. Filmatura in bolla
        Parametri di processo per la filmatura in bolla
        Draw ratio e blow up ratio
        Altezza della linea di gelo
________________________________________________________________________________________________
prof. L. Incarnato – Università degli Studi di Salerno

## Slide 12
ESTRUSORE MONOVITE: zone funzionali
La descrizione di un processo di estrusione standard può essere relazionato alle zone funzionali dell’apparecchiatura. Queste zone corrispondono alle caratteristiche fisiche acquisite dal polimero durante il suo spostamento dalla tramoggia vero il die dell’estrusore.
Queste zone funzionali sono chiamate:
Zona di trasporto del solido
Zona di plastificazione o fusione
Zona di trasporto del fuso
1
2
3
La vite dell’estrusore deve essere progettata con le opportune caratteristiche geometriche al fine di favorire i processi sopramenzionati.

## Slide 13
ALIMENTAZIONE DEL POLIMERO e ZONA DI TRASPORTO DEL SOLIDO
«bocca affamata» o «alimentazione misurata» è eseguita usufruendo di un dispositivo gravimetrico o volumetrico il quale controlla accuratamente la quantità di granuli solidi inviati nella zona di alimentazione dell’estrusore
L’alimentazione di un estrusore può essere eseguita in due modi:
“bocca piena” consiste nel flusso dei pellet di polimero in una tramoggia per effetto della gravità
Per ottimizzare il flusso in questa sezione, è necessario massimizzare l’attrito tra il polimero e il barrel e minimizzare la forza d’attrito tra il polimero e la vite, così che il materiale ruoti ad una velocità inferiore di quella della vite e viene spinto in avanti verso il die.

## Slide 14
Zona di fusione
La zona di fusione inizia nel punto in cui il polimero comincia a formare un film fuso sulla superfice del barrel e si estende fino al punto in cui tutto il polimero collocato nel canale della vite è fuso.
In questa sezione la vite deve trasportare i pellet solidi, fonderli completamente, in un tratto quanto più piccolo possibile, e trasportare il polimero fuso in avanti contro un gradiente di pressione.
L’incremento di temperatura, che determina la fusione del polimero, è dovuto sia al trasporto di calore dal barrel (che normalmente è riscaldato elettricamente), sia alla generazione di calore per effetto dell’attrito.

## Slide 15
Zona di trasporto del fuso
La reologia del polimero gioca un ruolo chiave in questa zona.
L’analisi di questa zona è importante per determinare la relazione tra:
    la portata del fuso
    le condizioni di processo
    le caratteristiche geometriche della vite
In questa zona il polimero fuso (fluido ad alta viscosità) deve essere trasportato e pressurizzato così che possa passare attraverso la testa dell’estrusore che esercita una resistenza al flusso.

## Slide 16
Per l’analisi di questa zona bisognerebbe considerare che la vite lavora sempre accoppiata con un die.
La portata netta q che esce dall’estrusore è data dalla differenza tra la drag flow rate qd e la back pressure flow rate qp dovuta alla presenza del gradiente di pressione:
q=qd-qp
ZONA DI TRASPOTO DEL FUSO

## Slide 17
Thread spacing
W
D
θ
d
H
e
H << W
H << D
H > d
PORTATA DELLA VITE
IPOTESI PER L’ANALISI DEL FLUSSO
Fluido incomprimibile e Newtoniano
Flusso isotermo e stazionario
Perdita di flusso trascurabile
Forze gravitazionale ed inerziale trascurabili
Drag Flow rate:
Dipende dalla velocità della vite (N)
Q=QD-QP
Pressure Flow rate:
Dipende dalla viscosità del polimero ()
Raccogliendo tutti i parametri geometrici (A e B sono funzioni dei parametri progettuali dell’estrusore) abbiamo:

## Slide 18
PARAMETRI DA CONTROLLARE DURANTE L’ESTRUSIONE
Ottimizzare una particolare operazione di estrusione dipende sia dai parametri di progetto dell’apparecchiatura sia dalle condizioni di processo
• Tipo di estrusore—Monovite o Bivite
• Dimensione estrusore—piccolo o grande
• Particolare design della vite utilizzata
• Design del die
• Livello di produzione
• Processo a valle
• Tipo e formulazione della resina
• Additivi nella resina
Oltre le condizioni di processo ed i parametri di progetto dell’apparecchiatura, è necessaria la comprensione dei materiali e delle loro trasformazioni durante tutte le fasi.
•Qual è la formulazione reologica e come cambia con la temperatura e lo shear?
• Quali sono le opportune condizioni di essiccamento?
• In che modo l’umidità inficia sulle proprietà?
• Qual è la corretta temperatura di fusione?
• Cos’è il ritiro del materiale?
• Il polimero è amorfo o cristallino?
• Quali sono i raffreddamenti richiesti (Tg or Tm)?

## Slide 19
Copyright: CC BY-NC-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
With this license, you are free to share the copy and redistribute the material in any medium or format. You can also adapt remix, transform and build upon the material.
However only under the following terms:
Attribution — you must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor
endorses you or your use.
NonCommercial — you may not use the material for commercial purposes.
ShareAlike — if you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions — you may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.