## Slide 1
Programma di formazione: moduli
Eco-design e nuovi processi di produzione
Nuovi materiali e materiali bio
Coinvolgimento dei cittadini e dei consumatori
Gestione e valorizzazione dei residui

## Slide 2
SOMMARIO
Stampaggio a iniezione
  Pressa per lo stampaggio ad iniezione
  Le fasi del ciclo di stampaggio
  Parametri di processo
  Proprietà e analisi dei difetti degli oggetti stampati ad iniezione

## Slide 3
Pressa per lo stampaggio ad iniezione

## Slide 4
Composizione di una pressa a iniezione
Gruppo di chiusura
Unità di iniezione
Sistema di controllo idraulico (pressa idraulica)
Basamento
Unità di comando

## Slide 5
GRUPPO DI CHIUSURA
La funzione del gruppo di chiusura è quella di aprire e chiudere lo stampo (che possiamo definire l’utensile) ed espellere il pezzo dallo stampo attraverso il sistema di estrazione.

## Slide 6
UNITÀ DI INIEZIONE
La funzione dell'unità di iniezione è quella di rendere il materiale plastico solido(PELLET) processabile ed iniettarlo all’interno dello stampo per ottenere il prodotto desiderato.

## Slide 7
SISTEMA DI CONTROLLO IDRAULICO (pressa idraulica)
Il sistema di controllo idraulico viene utilizzato per fornire l'olio idraulico in tutte le parti della pressa dove è richiesto.

## Slide 8
BASAMENTO
Ha il compito di resistere alle sollecitazioni dovute a tutte le fasi del processo

## Slide 9
UNITÀ DI CONTROLLO
L’unità di comando permette il controllo della macchina ad iniezione, quindi risulta essere l’interfaccia tra l’operatore e la pressa stessa.

## Slide 10
Piastre:
Piastre Fisse e mobili dove viene ancorato lo stampo.
Tiranti:
Guidano il movimento della piastre mobile.
Dispositivo di chiusura:
Utilizzato per spostare la piastra mobile e per generare la forza necessaria a tenere chiuso lo stampo.
Composizione del Gruppo di chiusura

## Slide 11
Funzione del Gruppo di chiusura
Aprire e chiudere le due metà dello stampo il più velocemente possibile,
Sviluppare la forza di chiusura, per reagire alla spinta del materiale durante l'iniezione.
Unità di chiusura principale
Cilindro (idraulico)
Commutatore (idraulico/elettrico):

## Slide 12
Cilindro (idraulico)
Il metodo più semplice per movimentare la piastra mobile è inserire un cilindro idraulico tra la testata del Gruppo di chiusura e la piastra mobile stessa.
È il cilindro che muove la piastra mobile e sviluppa la forza di serraggio.
Testata
Colonne
Piano fisso
Piano mobile
Cilindro estrattore
Cilindro idraulico

## Slide 13
Ginocchiera (doppia a 5 punti)
Questo sistema sfrutta il principio dell'irreversibilità dell'arco con tre cerniere allineate.
E' costituita da due leve collegate tra loro e alle piastre tramite cerniere e un martinetto che agisce sulla cerniera centrale.

## Slide 14
Composizione del Gruppo di iniezione
L'unità di iniezione è composta essenzialmente da tre parti:
Vite plastificante (vite punzonante)
Cilindro di plastificazione
Gruppo resistenze
Quindi abbiamo:
Motore elettrico o idraulico, che controlla la rotazione della vite
Cilindro di iniezione, per trasferire il materiale nello stampo.
Cilindro di plastificazione
Vite punzonante
Gruppo resistenze
Cilindro di iniezione

## Slide 15
barriera termica
Barriera termica
Sezione plastificazione
(CALDA)
Sezione iniezione
(FREDDA)
Gestione termica

## Slide 16
Vite plastificante
UN
B
C
50%
10-12 D
25%
5-6 D
25%
5-6 D
Diviso in 3 zone:
ALIMENTAZIONE Diametro del nocciolo costante - riceve il materiale solido.
TRANSIZIONE Diametro del nocciolo crescente - per recuperare lo spazio dovuto al passaggio di stato del materiale..
DOSAGGIO Diametro del nocciolo costante -per migliorare l'omogeneizzazione del materiale fuso.

## Slide 17
Funzione della vite di plastificazione
Trasformare il polimero dallo stato solido allo stato fluido mediante:
Il calore delle resistenze elettriche
L’attrito funzionale causato da giri vite e contropressione
Trasferire il materiale nella camera di accumulo
  Il materiale viene accumulato nella parte anteriore del cilindro
  Il cilindro idraulico può esercitare pressione durante il dosaggio (contropressione)
  Iniettare il materiale nello stampo.

## Slide 18
Funzione della vite di plastificazione
Nel processo di plastificazione, la quantità di calore necessario per il trattamento termico del materiale ha due sorgenti distinte e separate:
FONTE DI CALORE "TERMICA".
FONTE DI CALORE "MECCANICA".

## Slide 19
Funzione della vite di plastificazione
Fornito da resistenze elettriche poste all'esterno del cilindro di plastificazione.
Ha una grande influenza sul materiale vicino alla parete del cilindro e più in basso sulla parete della vite.
FONTE DI CALORE "TERMICA".

## Slide 20
Funzione della vite di plastificazione
A causa dell'attrito del materiale nel suo scorrimento e della compressione durante la fase di plastificazione, trasferisce e distribuisce uniformemente il calore generato all'interno dell'intera massa del materiale trattato.
FONTE DI CALORE "MECCANICA".

## Slide 21
ALIMENTAZIONE
Il materiale plastico viene trasportato e fatto avanzare all'interno del cilindro di plastificazione riscaldandolo fino ad una temperatura tale da renderlo “gommoso”.
TERMICO
Funzione della vite di plastificazione
MECCANICO

## Slide 22
TRANSIZIONE
L'energia termica, di origine meccanica e idraulica, oltre all'energia elettrica applicata dal cilindro, avviene in breve tempo e dipende dal rapporto di compressione della vite e dalla lunghezza della zona di compressione.
Il materiale plastico ed eventuali “additivi”, riscaldati nella zona di alimentazione, vengono compressi e mescolati per ottenere una massa fisicamente e termicamente omogenea.
Funzione della vite di plastificazione
TERMICO
MECCANICO

## Slide 23
DOSAGGIO
Il materiale plastico è sottoposto ad un'azione meccanica di miscelazione e ad un'azione termica di origine dinamica.
Questo permette di raggiungere la temperatura di stampaggio ottimale, tipica di ogni materiale, ma dipendente dalle caratteristiche del pezzo da realizzare.
Funzione della vite di plastificazione
TERMICO
MECCANICO

## Slide 24
Rrapporto L/D (Lunghezza /diametro):
E’ il dimensionamento fisico della vite: Maggiore è valore, più lungo è il percorso che il materiale deve percorrere tra l’ingress nel cilindro e
l'ugello di iniezione.
Generalmente 20-24 L/D.
Rapporto di COMPRESSIONE:
Definito come rapporto tra l'altezza del filetto nella zona di alimentazione (h0) e quella di dosaggio (h1).
Questo rapporto è minore nelle viti per polimeri amorfi e più elevato nelle viti per polimeri cristallini.
Parametri fondamentali

## Slide 25
Il puntale di una vite è diviso in tre parti:
PUNTA DELLA VITE
ANELLO DI CONTROLLO
DISTANZIALE
Lo scopo della valvola è quello di:
Consentire al materiale di fluire nella camera di accumulo durante la fase di dosaggio
Impedire il rientro del materiale dosato in fase di iniezione
VALVOLA DI RITEGNO – VALVOLA AD ANELLO

## Slide 26
VALVOLA AD ANELLO - posizione di dosaggio

## Slide 27
VALVOLA AD ANELLO - posizione di iniezione

## Slide 28
Copyright: CC BY-NC-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Con questa licenza, sei libero di condividere la copia e ridistribuire il materiale in qualsiasi mezzo o formato. Puoi anche adattare remix, trasformare e costruire sul materiale.
Tuttaviasolo alle seguenti condizioni:
Attribuzione —è necessario fornire un credito appropriato, fornire un collegamento alla licenza e indicare se sono state apportate modifiche. Puoi farlo in qualsiasi modo ragionevole, ma non in alcun modo che suggerisca illicenziante
approvatu o il tuo uso.
Non commerciale— non puoi utilizzare il materiale per scopi commerciali.
Condividere allo stesso modo—se remixi, trasformi o costruisci il materiale, devi distribuire i tuoi contributi con la stessa licenza dell'originale.
Nessuna restrizione aggiuntiva —non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che limitino legalmente gli altri a fare qualsiasi cosa consentita dalla licenza.