## Slide 1
Training program: modules
New materials and biomaterials
Eco-design & novel manufacturing processing
Citizen and Consumer Engagement
Residue management and valorisation

## Slide 2
Corso 1 - Processo di produzione innovativo per sistemi di imballaggio
5. Requisiti tecnologici delle nuove soluzioni di imballaggio sostenibili (0,3 ECTS)
        5.1.Analisi delle tendenze tecnologiche per il confezionamento alimentare nel prossimo futuro
5.2. Requisiti tecnologici delle nuove soluzioni di imballaggio sostenibili
    Proprietà meccaniche e barriera

## Slide 3
Proprietà meccaniche
Le relazioni tra i carichi applicati ad un materiale e le deformazioni indotte dall'applicazione di tali carichi determinano il comportamento meccanico di un materiale.

## Slide 4
Per descrivere il comportamento di un solido dopo l'applicazione di una forza, è conveniente classificare il tipo e la direzione della forza in questione:
Forze statiche: quelle applicate costantemente o per tempi discreti;
Forze dinamiche (o urto): quelle che si esauriscono in breve tempo a seguito di urto o vibrazione, al fine di verificare la capacità del materiale di assorbire l'energia dell'urto;
Forze cicliche: quelle in cui i valori di carico variano tra un valore minimo e un valore massimo per un numero elevato di volte.
Proprietà meccaniche

## Slide 5
Comportamento a trazione (elasticità e plasticità)
Comportamento di compressione
Robustezza e resilienza
Durezza
Resistenza all'impatto
Proprietà di attrito
Proprietà meccaniche

## Slide 6
Comportamento a trazione
Le prove di trazione sono le prove più comunemente utilizzate per determinare le proprietà meccaniche come:
Modulo di Young
Rapporto di Poisson
Forza di snervamento
Allungamento a rottura
Tenacità.

## Slide 7
Comportamento a trazione
Una deformazione controllata viene applicata a un provino e la risposta del campione viene misurata in termini di resistenza.
ΔLo
Stress nominale
Deformazione nominale

## Slide 8
E = limite elastico;
Y = limite di snervamento;
B = limite di rottura
Curva
sforzo-deformazione
Deformazione elastica : Quando la sollecitazione viene rimossa, il materiale torna alla dimensione che aveva prima dell'applicazione del carico. La deformazione è reversibile, non permanente.
Deformazione plastica : Quando la sollecitazione viene rimossa, il materiale non ritorna alla sua dimensione precedente ma si verifica una deformazione permanente e irreversibile.
Comportamento a trazione
Deformazione plastica
Deformazione
elastica
Sforzo
Deformazione

## Slide 9
Comportamento elastico
Nella parte iniziale della curva sforzo-deformazione (regione elastica) c'è proporzionalità tra σ e ε (Legge di Hooke, modulo di Young E).
Il modulo di Young E dipende dalla capacità dei legami atomici di deformarsi Maggiore è la forza di adesione, maggiore è la rigidità del materiale.

## Slide 10
Comportamento elastico
Nella regione elastica, applicando una tensione uniassiale, si ha una contrazione trasversale proporzionale alla deformazione longitudinale applicata. Questa deformazione trasversale è misurabile dal cambiamento del diametro del provino.
La costante di proporzionalità tra le deformazioni è il rapporto di Poisson (valore positivo) che può essere valutato misurando le deformazioni trasversali.
Se il comportamento è isotropo si definisce il rapporto di Poisson:
Per un materiale ideale dovrebbe essere ν=0,5 (corrisponde a una variazione zero del volume)
Nei materiali più comunemente usati 0,25< ν<0,4 (aumento di volume)
Rapporto di Poisson
transversale
longitudinale

## Slide 11
Comportamento elastico
La resistenza allo snervamento separa la regione del comportamento elastico dalla regione del comportamento plastico.
A volte questo valore non è facilmente rilevabile.
Il limite apparente di elasticità è definito allo 0,2% della deformazione permanente
Forza di snervamento
Deformazione plastica
Deformazione
elastica
Sforzo

## Slide 12
Una volta raggiunto il limite di deformazione elastica, sono possibili due comportamenti del materiale:
Il campione si rompe  MATERIALE FRAGILE
Il campione continua a deformarsi , e la deformazione rimane anche dopo che la forza applicata è stata annullata  MATERIALE DUTTILE
Fragilità e duttilità dipendono dalla temperatura
La misura della duttilità di un materiale è la percentuale di allungamento a rottura:
Duttilità e fragilità
Allungamento a rottura
Duttile
Fragile
Deformazione
Sforzo

## Slide 13
Tenacità
È l'energia necessaria per fratturare un materiale sotto un carico statico. È rappresentato dall'area sotto la curva reale σ-ε della prova di trazione.

## Slide 14
Curve sforzo-deformazione per diversi materiali
Sforzo
Deformazione
Materiale plastico
Materiale metallico
Vetro
Materiale cellulosico

## Slide 15
Proprietà meccaniche di alcuni materiali da imballaggio
MATERIALE | Modulo di Young (Mpa) | Allungamento a rottura (%) | Sforzo a rottura (Mpa)
Poliestere | 4000-5000 | 50-120 | 170-270
Polipropilene | 2000-3500 | 600-800 | 35-50
Alluminio | 70000 | - | 70-210
Banda stagnata | 1800000 | - | 33-740
Vetro | 70000 | - | 70

## Slide 16
Interazione imballaggio/cibo
L’interazione imballaggio/cibo è il risultato di un trasferimento di materia tra l’imballaggio,il cibo e l’ambiente esterno, capace di modificare le proprietà del cibo e/o dell’imballaggio.
A seconda del tipo di molecola coinvolta nel trasferimento di materia e come questa interazione si rivela, si parla di:
permeazione di gas
assorbimento di molecole organiche
migrazione

## Slide 17
Interazione imballaggio/cibo
L’interazione imballaggio/cibo è il risultato di un trasferimento di materia tra l’imballaggio,il cibo e l’ambiente esterno, capace di modificare le proprietà del cibo e/o dell’imballaggio.
A seconda del tipo di molecola coinvolta nel trasferimento di materia e come questa interazione si rivela, si parla di:
permeazione di gas
assorbimento di molecole organiche
migrazione

## Slide 18
Permeabilità
Contrariamente ai materiali di imballaggio in vetro o metallo, gli imballaggi in polimeri sono permeabili a piccole molecole come gas, vapore acqueo, vapore organico e altri composti a basso peso molecolare.

## Slide 19
Esistono 2 processi mediante i quali gas e vapori possono passare attraverso i materiali polimerici:
I gas e i vapori fluiscono attraverso pori microscopici, fori di spillo e crepe nel materiale (Flusso capillare)
I gas ei vapori si dissolvono nel polimero su una superficie, diffondono attraverso il polimero attraverso spazi vuoti inter e/o intramolecolari in virtù di un gradiente di concentrazione, ed evaporano sull'altra superficie del polimero. Questo processo di ‘’ ‘Soluzione-diffusione’ (anche conosciuta come “Diffusione attivata”) è descritto come vera permeabilità.
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Membrane_gas_separation
Flusso capillare
Diffusione attivata
Cext
Cint
>>
Permeabilità
Flusso

## Slide 20
Crepe e/o rotture micro e macroscopiche : questi difetti sono accidentali e quindi imprevedibili, conseguenza di sollecitazioni meccaniche (abrasione) e danni fisici (fessure);
Pori e capillari micro o macroscopici : hanno dimensioni variabili e sono il risultato di forature o distribuzione non uniforme dei componenti del materiale (cariche, pigmenti o altri ingredienti) o difetti nelle saldature;
Spazi vuoti inter e/o intramolecolari : rappresentano gli spazi tra le molecole o all'interno della stessa molecola che consentono il passaggio dei gas. Le loro dimensioni sono piccole e variabili in conseguenza dei moti termici in quanto soggette a moti molecolari. Dipendono dalla natura e dalla morfologia del polimero.
Permeabilità

## Slide 21
La permeabilità è definita come la quantificazione della trasmissione di permeato, gas o vapore, attraverso un materiale resistente.
Il concetto di permeabilità è normalmente associato alla valutazione quantitativa delle proprietà barriera di un materiale. Un materiale con buone proprietà di barriera ha una bassa permeabilità, mentre materiali con basse proprietà di barriera hanno un'elevata permeabilità.
L'analisi e la valutazione della permeabilità degli imballaggi sono di fondamentale importanza per la qualità di un alimento confezionato in quanto lo scambio di O2, CO2 and H2O(g) tra l'interno e l'esterno della scatola potrebbe causare alterazioni degli alimenti.
Permeabilità

## Slide 22
Meccanismo di permeazione
Il trasporto di una molecola di gas attraverso una membrana polimerica omogenea e non porosa può essere descritto come il seguente processo:
ADSORBIMENTO: condensazione e solubilizzazione del penetrante su una superficie della membrana (favorito da cali di temperatura e aumento di pressione)
DIFFUSIONE: sotto forma di un liquido, attraverso di esso sotto l'influenza di un gradiente di concentrazione (favorito dall'aumento della temperatura)
DESORBIMENTO: evaporazione sull'altra superficie allo stato gassoso.
Source: Siracusa (2012). International Journal of Polymer Science.
Adsorbimento (Legge di Henry)
Diffusione (Legge di Fick)
Desorbimento (Legge di Henry)
Molecole di gas o vapore

## Slide 23
Flusso Diffusivo
Considerando una membrana polimerica di spessore l, di area A sottoposta a un flusso e Q è la quantità totale di penetrante che è passata attraverso questa membrana nel tempo t
FLUSSO DIFFUSIVO:
J = Q/At
J = La quantità di penetrante che attraversa la membrana polimerica durante un'unità di tempo e per unità di area.
Il flusso diffusivo della materia può essere descritto quantitativamente da:
LA SECONDA LEGGE DI FICK

## Slide 24
Flusso diffusivo
PRIMA LEGGE DI FICK: usata per calcolare il flusso del permeante nello STATO STAZIONARIO, cioè nella condizione dove il profilo di concentrazione non cambi nel tempo e il flusso sia costante.
SECONDA LEGGE DI FICK: permette di valutare la variazione di concentrazione del permeante all'interno dell’imballaggio con velocità variabile, cioè nello STATO TRANSIENTE (il profilo di concentrazione varia nel tempo) quindi durante il cosiddetto tempo di ritardo (Lag Time).
D = Coefficiente di diffusione quadrato della lunghezza per unità di tempo (cm2s-1);
C = concentrazione del permeante massa o volume del permeante per unità di volume di materiale (mol cm-3);
X = lunghezza nella direzione del flusso(cm).
t = tempo (s)

## Slide 25
Diffusione nei polimeri
DIFFUSIONE PIÙ VELOCE per …
struttura amorfa
materiali con bassa T di fusione
maggiore mobilità molecolare
presenza di legami secondari
materiali a densità inferiore
atomi di diffusione più piccoli
maggiore affinità con il permeante
DIFFUSIONE PIÙ LENTA per…
strutture cristalline
materiali a con elevate T di fusione
minore mobilità molecolare
presenza di legame covalente
materiali a maggiore densità
atomi diffusi più grandi
minore affinità con il permeante

## Slide 26
Assorbimento nei polimeri
Il termine assorbimento è generalmente usato per descrivere la penetrazione iniziale e la dispersione di molecole permeanti nella matrice polimerica e comprende sia assorbimento e adsorbimento, così come l’intrappolamento nei microvuoti o il raggruppamento di aggregati.
Ad una data temperatura, la concentrazione locale C del gas disciolto nel polimero può essere correlata alla pressione P dalla seguente relazione:
La concentrazione C espressa in cm3 (STP)/cm3 di polimero. In modo più esplicito, è la concentrazione del gas assorbito (calcolata nelle Condizioni Standard di Temperatura e Pressione, cioè 273°K e 1atm) dal polimero che viene sottoposto ad una pressione P del penetrante;
Il coefficiente di solubilità S espresso in cm3(STP)/cm3·MPa
S(C) è il COEFFICIENTE DI SOLUBILITÀ ed è una misura dell'affinità polimero-penetrante
Legge di Henry  C= S∙P Applicabile per basse pressioni e gas ideali

## Slide 27
Integrando la prima legge di Fick per lo spessore e la concentrazione e assumendo che si applichi la legge di Henry, è possibile definire la quantità di gas (Q) attraverso il materiale:
Il prodotto D∙S è indicato come il “coefficiente di permeabilità" ed è rappresentato dal simbolo Pe:
Pe
Pe
Pe è "la quantità di permeante che passa attraverso una superficie di area e spessore unitari durante il tempo unitario ea causa di una differenza di pressione parziale unitaria"
Coefficiente di permeabilità
Pe è comunemente espresso come cm3 µm m-2 24h-1 bar-1

## Slide 28
Permeabilità
Dall'espressione di Pe risulta chiaro che la trasmissione del gas è inversamente proporzionale allo spessore del materiale. Non sempre viene rispettata la proporzionalità inversa: a volte, infatti, considerando la costante di permeabilità attraverso spessori diversi dello stesso materiale non si ottiene lo stesso valore.
PERMEANZA (o permeabilità): la quantità di gas che passa attraverso una superficie unitaria, di dato spessore, per unità di tempo sotto un ΔP parziale unitario
È indicato dalla lettera P ed espresso come cm3m-224h-1bar-1

## Slide 29
Tasso di trasporto del gas GTR
Dall'espressione di Pe risulta anche evidente che la trasmissione del gas è direttamente proporzionale alla differenza di pressione. Tuttavia, la proporzionalità diretta con ΔP non è sempre rispettata. Per questo motivo ΔP viene solitamente considerata come una condizione della misura e viene definita un'altra grandezza:
TASSO DI TRASPORTO DEL GAS: quantità di gas che passa attraverso una superficie unitaria di dato spessore e ad una data differenza di pressione parziale durante il tempo unitario
Si misura in cm3m-224h-1 ed è indicato come GTR che, a seconda della specie permeante, può assumere molte forme: O2TR, N2TR, CO2TR, WVTR .

## Slide 30
Proprietà Barriera
BARRIERA | P/WVTR
Molto alta | < 0.5
Alta | 0.5 - 3.0
Medio | 3.1 - 30
Basso | 31 - 150
Molto basso | > 150
(UNI 10534 12/94)
cm3m-224h-1bar-1d at 23°C and 0% UR (gas)
g m-224h-1bar-1d at 38°C and 90% UR (vapore acqueo)

## Slide 31
Proprietà barriera
Materiale polimerico | Permeabilità all'ossigeno di un film di 25 µm di spessore (cm3/m2 24h bar)
Polietilene a bassa densità(LDPE) | 7000-8000
Polietilene ad alta densità (HDPE) | 2800-3000
Polipropilene (PP) | 2300-3700
Polivinilcloruro plasticizzato (PVC) | 6000-9000
Polistirene (PS) | 3800-5400
Polietilene tereftalato (PET) | 45-90
Poliammide 6 (PA6) | 20-40
Poliammide 11 (PA11) | 500-1500
Poli(cloruro di vinilidene) (PVDC) | 12-100
Poli(etilene vinil alcol) (EVOH) | 1-

## Slide 32
Copyright: CC BY-NC-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
With this license, you are free to share the copy and redistribute the material in any medium or format. You can also adapt remix, transform and build upon the material.
However only under the following terms:
Attribution — you must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor
endorses you or your use.
NonCommercial — you may not use the material for commercial purposes.
ShareAlike — if you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions — you may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.