## Slide 1
Programma di formazione SPECIALISTA IN ECONOMIA CIRCOLARE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA: moduli
Eco-design & nuovi processi produttivi
Nuovi materiali e biomateriali
Coinvolgimento dei Cittadini e dei Consumatori
Gestione e valorizzazione dei residui
Questo progetto è stato sostenuto dalla Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette il punto di vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 2
Gestione e valorizzazione dei residui
Logistica e Selezione
Sistemi di Riciclo & nuovi modelli di business per la seconda vita dei residui
Aspetti economici, ambientali e legislativi dei
rifiuti plastici
Questo progetto è stato sostenuto dalla Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette il punto di vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 3
Sistemi di Riciclo & nuovi modelli di business per la seconda vita dei residui
Ottimizzazione del riciclo della plastica
Riciclo meccanico dei rifiuti di imballaggio
Prodotti secondari in plastica. Esempi e tendenze di mercato
Percorsi chimici per il riciclo. Tecnologie di dissoluzione, catalitiche e termochimiche.
Questo progetto è stato sostenuto dalla Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette il punto di vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 4
Riciclo Termochimico
Recupero di Energia
Questo progetto è stato sostenuto dalla Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette il punto di vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 5
Riciclo Termochimico
Processo | Condizioni di reazione | Prodotti
Gassificazione | 15-30 MPa, 800-1600ºC | Gas di Sintesi (CO e H2) energia finale
Idrogenazione | 20 MPa, 500 ºC | Greggio sintetico, Bitume
Pirolisi | 400-900ºC | Cera, olio, gas, energia
Riduzione in un altoforno | 2000 ºC | Ghisa, gas di fornace

## Slide 6
Tecnologie interessanti per i rifiuti plastici difficili da depolimerizzare e che attualmente non vengono riciclati (meccanicamente) ma inceneriti o smaltiti in discarica, come i PE/PP/PS misti, gli imballaggi multistrato, i compositi fibro-rinforzati... (Figura - imballaggi alimentari).
Riciclo Termochimico
Figura 1 - Architettura dei moderni materiali di imballaggio multistrato (Tullo, A.H., 2016. The cost of plastic packaging. Chem. Eng. News 94, 32–37.)
Rivestimento: È uno strato sottile opzionale che protegge il materiale stampato. Può essere costituito da una serie di polimeri speciali.
Strato esterno: Fornisce una superficie di stampa ed è solitamente in polietilene o polietilene tereftalato (PET).
Strato strutturale: Conferisce all'imballaggio la sua forma e impedisce la formazione di bolle e forature. Il polietilene è il supporto usuale. Il PET può essere utilizzato per ottenere una maggiore resistenza.
Legante: uno strato di legante combina due polimeri chimici, come il nylon e il polietilene, che tendono a separarsi. Le poliolefine funzionalizzate, come l'Amplify TY di Dow Chemical. Bynel di DuPont e Plexar di LyondellBasell - sono resine per leganti comuni.
Barriera: Questo strato impedisce all'ossigeno di infiltrarsi nella confezione. L'alcol etilenico-vinilico offre prestazioni elevate ed è considerato lo standard del settore. Il nylon e il PET possono essere utilizzati quando è necessario bloccare meno l'ossigeno. L'alluminio, depositato su un polimero o utilizzato come lamina, offre un livello di prestazioni più elevato.
Saldante: Il polimero di questo strato ha di solito un basso punto di fusione, quindi può essere saldato a caldo. Inoltre, non deve interagire chimicamente con gli alimenti con cui viene a contatto. Spesso viene utilizzato il polietilene. Le aziende scelgono l'acetato di etilene-vinile o lo ionomero Surlyn di DuPont quando hanno bisogno di prestazioni più elevate.
Ambiente esterno
Alimento

## Slide 7
Riciclo Termochimico
Gassificazione
Può essere definita come l'ossidazione parziale degli idrocarburi in presenza di livelli di ossigeno inferiori a quelli necessari per una combustione stechiometrica completa.
È un processo industriale ben sviluppato per la gassificazione del carbone e delle frazioni petrolifere pesanti, che può essere modificato per essere utilizzato con i rifiuti plastici.
Prodotto principale: Gas di sintesi.
Idrocarburi (rifiuti polimerici) + O2 + Calore  Gas di Sintesi

## Slide 8
Riciclo Termochimico
Gassificazione
Gas di sintesi: CO e H2 utilizzati per la sintesi di metanolo e gas naturale.
Temperature 800°C-1600°C, Pressioni 15-30 Mpa
Aria, ossigeno, vapore, gas di scarico, CO2, H2 possono essere utilizzati come agenti di gassificazione.
Figura 2- Utilizzo del gas di sintesi
Gas di Sintesi
Acqua-gas-spostamento
reazione
Combustibili sintetici
sintesi
metanolo
sintesi
dimetiletere

## Slide 9
Riciclo Chimico
Gassificazione
Esistono due tipi generali di tecnologia di gassificazione:
A letto-fisso
A letto-fluido.

## Slide 10
Riciclo Chimico
Gassificazione
Tecnologia a letto fluido
Se un gas viene fatto passare verso l'alto attraverso un letto di solidi con una velocità sufficientemente elevata perché le particelle si separino e si sostengano liberamente nel fluido, il letto si dice fluidizzato.
Vantaggi rispetto al letto fisso:
Contatto più intimo tra solidi e gas
Elevata velocità di trasferimento del calore
Temperature uniformi all'interno del letto
Figura 3- Reattore di gassificazione
Solido
Bolla di gas
Particella solida
Solido
Distributore

## Slide 11
Riciclo Chimico
Gassificazione
Tecnologia a letto fluido
Figura 4- Tipi di fluidizzazione. D. Kunii, O. Levenspiel, Fluidization Engineering. Butterworth-Heinemann, 1991
Letto fisso
Gas o liquido (bassa velocità)
(a)
Gas o liquido
(b)
Liquido
(c)
Fluidizzazione minima
Fluidizzazione uniforme

## Slide 12
Riciclo Chimico
Gassificazione
Tecnologia a letto fluido
Le particelle di plastica vengono rapidamente fuse e ricoperte dalle particelle di sabbia.
Il polimero si scinde in composti a basso peso molecolare alle alte temperature del letto.
I componenti a più alta volatilità vengono trasformati in gas di sintesi, lasciando le frazioni metalliche e minerali più pesanti da raccogliere sul fondo.
Scissione del polimero

## Slide 13
Gas di sintesi
Frazioni più pesanti
Riciclo Chimico
Gassificazione
13

## Slide 14
Riciclo Chimico
Gassificazione
Tecnologia a letto fluido
In genere viene recuperato l'80-90 % dei rifiuti plastici.
Se il PVC viene gassificato, si può generare HCl. Questo può essere rimosso in modo efficiente ed economico introducendo ossido di calcio nel letto.
Questo rende il letto fluido più interessante rispetto al letto fisso, dove la purificazione dei gas deve essere effettuata successivamente.

## Slide 15
Riciclo Chimico
Gassificazione
Tecnologia a letto-fisso
Il Sistema Purox
Ossigeno come agente gassificante.
Temperature del reattore 1700°C
Si generano gas di scarico: CO, CO2, H2, e vapore acqueo.
I gas contengono l’80 % dell'energia dei rifiuti plastici, ma devono essere puliti.
La pulizia e l'ossigeno puro rendono il sistema costoso.
Figura 5- Reattore di gassificazione
Rifiuti misti (1.0)
Gas di sintesi (0.7)
Olio (0.03)
Acqua di scarico (0.28)
Purificazione del gas
Residuo solido (0.22)
Tempra ad acqua

## Slide 16
Riciclo Chimico
Gassificazione
Tecnologia a letto-fisso
Il Sistema Andco-Torrax
Il polimero di scarto viene alimentato nella parte superiore del reattore verticale.
Aria come agente di gassificazione.
I gas sono puliti ma con un potere calorifico inferiore. Temperatura di uscita 400-500°C. I gas sono ideali per produrre acqua calda e vapore.
Rifiuto in plastica
Tappo di scarico
Alimentatore
Zona di essiccazione
Zona di pirolisi
Combustibile e fusione
Aria
Tempra ad acqua

## Slide 17
Riciclo Chimico
Gassificazione
In sintesi:
Il gas di sintesi è migliore del gas di scarico per la produzione di gas.
La gassificazione presenta una serie di vantaggi rispetto ad altri processi di riciclo chimico (basso costo di investimento e alto valore del prodotto), ma necessita di processi di pretrattamento per separare i rifiuti plastici, il che aumenta i costi di gestione.

## Slide 18
Programma di formazione: moduli
Eco-design & nuovi processi produttivi
Nuovi materiali e biomateriali
Coinvolgimento dei Cittadini e dei Consumatori
Gestione e valorizzazione dei residui
Questo progetto è stato sostenuto dalla Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette il punto di vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 19
Gestione e valorizzazione dei residui
Logistica e Selezione
Sistemi di Riciclo & nuovi modelli di business per la seconda vita dei residui
Aspetti economici, ambientali e legislativi dei
rifiuti plastici
Questo progetto è stato sostenuto dalla Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette il punto di vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 20
Sistemi di riciclo & nuovi modelli di business per la seconda vita dei residui
Ottimizzazione del riciclo della plastica
Riciclo meccanico dei rifiuti di imballaggio
Prodotti secondari in plastica. Esempi e tendenze di mercato
Percorsi chimici per il riciclo. Tecnologie di dissoluzione, catalitiche e termochimiche.
Questo progetto è stato sostenuto dalla Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette il punto di vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 21
Riciclo Termochimico
Recupero di Energia
Questo progetto è stato sostenuto dalla Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette il punto di vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 22
Riciclo Termochimico
Processo | Condizioni di reazione | Prodotti
Gassificazione | 15-30 MPa, 800-1600°C | Gas di Sintesi (CO e H2), energia
Idrogenazione | 20 MPa, 500 °C | Greggio sintetico, Bitume
Pirolisi | 400-900°C | Cera, olio, gas, energia
Riduzione in un altoforno | 2000 °C | Ghisa, gas di fornace

## Slide 23
Riciclo Chimico
Idrogenazione
L'idrogenazione è una reazione chimica tra l'idrogeno molecolare (H2) e un altro composto o elemento, solitamente in presenza di un catalizzatore come il nichel.

## Slide 24
Riciclo Chimico
Idrogenazione
Polimero di scarto + idrogeno + calore + catalizzatore  Olio sintetico
Esempi di ricerca scientifica sull'idrogenazione di polimeri di scarto (PU)
Idrogenazione del Poliuretano:
resina PU
catalizzatore Ru

## Slide 25
Riciclo Chimico
Esempi di ricerca scientifica sull'idrogenazione di polimeri di scarto (poliestere e policarbonato)
Poliestere
Policarbonati
Catalizzatore molecolare Ru
Dioli
Diolo e metanolo

## Slide 26
Riciclo Chimico
Idrogenazione
Processo Bottrop
La depolimerizzazione avviene a 420 °C
Il processo di idroscissione avviene in un reattore a colonna di bolle in idrogeno a 480 °C e 20 Mpa.
I principali prodotti gassosi sono idrocarburi e ammoniaca.
I prodotti solidi sono bitume e greggio sintetico.
Il processo è sensibile alla presenza di eteroatomi (ad es. S, Cl, N,...) nel polimero.
Residui di vuoto
Additivi
Polimeri
Idrogeno
Reattore in fase gassosa
Separatore
Reattore in fase liquida
Purificatore di gas
Distillazione sottovuoto
Idro-bitume
Gas lampante
Stabilizzatore
Greggio sintetico
Acqua di scarico

## Slide 27
Riciclo Chimico
Processo | Condizioni di reazione | Prodotti
Gassificazione | 15-30 MPa, 800-1600°C | Gas di Sintesi (CO e H2), energia
Idrogenazione | 20 MPa, 500 °C | Greggio sintetico, Bitume
Pirolisi | 400-900°C | Cera, olio, gas, energia
Riduzione in un altoforno | 2000 °C | Ghisa, gas di fornace

## Slide 28
Riciclo Chimico
Riduzione dell’Altoforno
Il minerale di ferro viene ridotto in un altoforno utilizzando agenti riducenti come carbonio, monossido di carbonio o idrogeno. I rifiuti polimerici possono essere utilizzati come sostituti dell'olio pesante.
Il materiale polimerico viene soffiato sul fondo dell'altoforno a una temperatura di 2000 °C.
Alimentazione in alto
Aria compressa
Ferro fuso
Scoria

## Slide 29
Riciclo Chimico
Riduzione Dell’Altoforno
Il materiale polimerico pirolizza per formare gas riducenti e, allo stesso tempo, fornisce una fonte di calore.
Il polimero sostituisce il petrolio pesante come fonte di energia e quasi l’80 % dei gas generati viene utilizzato attraverso un lungo letto mobile dell'altoforno.

## Slide 30
Programma di formazione: moduli
Eco-design & nuovi processi produttivi
Nuovi materiali e biomateriali
Coinvolgimento dei Cittadini e dei Consumatori
Gestione e valorizzazione dei residui
Questo progetto è stato sostenuto dalla Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette il punto di vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 31
Gestione e valorizzazione dei residui
Logistica e Selezione
Sistemi di Riciclo & nuovi modelli di business per la seconda vita dei residui
Aspetti economici, ambientali e legislativi dei
rifiuti plastici
Questo progetto è stato sostenuto dalla Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette il punto di vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 32
Sistemi di riciclo & nuovi modelli di business per la seconda vita dei residui
Ottimizzazione del riciclo della plastica
Riciclo meccanico dei rifiuti di imballaggio
Prodotti secondari in plastica. Esempi e tendenze di mercato
Percorsi chimici per il riciclo. Tecnologie di dissoluzione, catalitiche e termochimiche.
Questo progetto è stato sostenuto dalla Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette il punto di vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 33
Riciclo Termochimico
Recupero di Energia
Questo progetto è stato sostenuto dalla Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette il punto di vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 34
Riciclo Chimico
Processo | Condizioni di reazione | Prodotti
Gassificazione | 15-30 MPa, 800-1600°C | Gas di Sintesi (CO e H2), energia
Idrogenazione | 20 MPa, 500 °C | Greggio sintetico, Bitume
Pirolisi | 400-900°C | Cera, olio, gas, energia
Riduzione in un altoforno | 2000 °C | Ghisa, gas di fornace

## Slide 35
Riciclo Chimico
Pirolisi
È una decomposizione termica a temperature comprese tra 350-700 °C in assenza di ossigeno e altri agenti gassificanti.
I polimeri si decompongono in monomeri, oligomeri e altre sostanze organiche che possono essere raccolte separatamente e utilizzate come materia prima per la produzione di energia.
L'elevato contenuto di PVC limita l'applicabilità
Polimeri di scarto + calore  idrocarburi liquidi + gassosi + solidi

## Slide 36
Riciclo Chimico
Pirolisi
Si divide in due tipi principali:
Termica (senza la presenza di catalizzatori): produce liquidi con basso valore ottanico e i gas richiedono un potenziamento per essere utilizzati come carburante.
Pirolisi catalitica: riduce la temperatura e aumenta il valore dei prodotti liquidi e gassosi.

## Slide 37
Riciclo Chimico
Distribuzione dei prodotti liquidi della pirolisi
La catalisi migliora l’omogeneità composizonale dei prodotti di pirolisi
Le temperature sono ridotte (300-350°C)
Principali svantaggi: avvelenamento del catalizzatore
Pirolisi
Percentuale dell’area [%]
Numero di carbonio [-]
Senza catalisi
Y-Zeolite (HYB)
Y-Zeolite (HY 26)
H-ZSM5 (SM27)
H-SZM5 (SM55)

## Slide 38
Riciclo Chimico
Pirolisi
Diagramma del flusso di processo di un impianto di pirolisi classico con un reattore a vortice di nuova tecnologia.
Materia prima plastica
Pulizia/Essiccazione
Riduzione Dimensionale
Gas Scrubber
Gas di Sintesi
Forno
Pirolisi
Distillazione
Colonna di distillazione sottovuoto
Olio leggero
Cherosene
Diesel
Veicoli
Carbone di Carbonio
Estrusore
Unità CHP

## Slide 39
Riciclo Chimico
Pirolisi
Reazioni che avvengono nel reattore di pirolisi:
Decomposizione in monomeri
Frammentazione delle catene principali in componenti organici
Decomposizione e frammentazione simultanea in monomeri/oligomeri
Eliminazione di componenti organici semplici
Eliminazione di catene laterali, che producono strutture polimeriche complesse e reticolate.

## Slide 40
Riciclo Chimico
Pirolisi
Plastic Energy
https://plasticenergy.com/
Plastic Energy Co. ha una tecnologia di conversione termica anaerobica brevettata che mira a convertire i rifiuti in plastica solidi (PSW) in materia prima per la produzione di materie plastiche o di combustibili alternativi a basse emissioni di carbonio. L'azienda dispone di due impianti di riciclaggio a Siviglia e Almeria (Spagna), operativi rispettivamente dal 2014 e dal 2017. Per ogni tonnellata di PSW a fine vita trattata, vengono prodotti 850 litri di olio di pirolisi chimica (TACOIL). L'azienda punta a trattare 200,000 tonnellate di plastica entro il 2020.

## Slide 41
Enval
https://www.enval.com/
Enval Ltd. si concentra sulla pirolisi indotta da microonde per il trattamento di laminati plastici in alluminio. Il riciclo dell'alluminio attraverso il processo Enval consente un risparmio energetico fino al 75%. Con una purezza superiore al 98% e una resa metallica minima dell'80%, può essere reintrodotto direttamente nel processo di fusione.
Un tipico impianto Enval produce 200-400 ton di alluminio all'anno. Gli oli pirolitici generati possono essere utilizzati come materia prima chimica o per la produzione di energia. Il processo Enval può essere controllato per regolare la resa dei gas e degli oli in base alle esigenze dell'operatore. Gli impianti Enval possono funzionare con una velocità di alimentazione fino a 350 kg/h, che equivale a una capacità nominale di
2000 ton/anno.
Pirolisi

## Slide 42
Gruppo ETIA
https://etia-group.com/operations-for-thermal-processing/pyrolysis/
ETIA Ecotecnologie ha sviluppato un innovativo processo di pirolisi brevettato, Biogreen®, in funzione dal 2003.
Pirolisi

## Slide 43
Recycling Technologies
https://recyclingtechnologies.co.uk/
Recycling Technology ha sviluppato una metodologia di processo per il riciclaggio della plastica attraverso la conversione dei rifiuti plastici in combustibile e la sua capacità raggiunge le 9.000 tpa. Ha inoltre commercializzato quattro oli speciali a bassissimo tenore di zolfo (con un contenuto di zolfo inferiore allo 0,1%) derivati dalla plastica riciclata, chiamati Plaxx, che possono essere utilizzati come sostituti del carburante o come materie prime per produrre plastica o cera.
Pirolisi

## Slide 44
Riciclo Chimico
Pirolisi
Prodotti chimici BP Processo di Pirolisi
Reattore a letto fluido che opera a 500°C in assenza di ossigeno.
Vengono prodotti idrocarburi che lasciano il letto con il gas di fluidificazione.
Rifiuti
in plastica
Alimentazione a vite
Letto
fluido
Ciclone
Solidi
Assorbitore di calce
Filtro
Solidi
Gas pulito

## Slide 45
Riciclo Chimico
Pirolisi
Prodotti chimici BP Processo di Pirolisi
Il gas purificato viene raffreddato per condensare gli idrocarburi più pesanti che possono essere utilizzati per produrre gas di petrolio liquefatto (GPL) e benzina.
Gli idrocarburi più leggeri rimanenti possono essere riutilizzati come gas di fluidificazione o come combustibile.
Rifiuti
in plastica
Alimentazione a vite
Letto
fluido
Ciclone
Assorbitore di calce
Solidi
Solidi
Gas pulito
Filtro

## Slide 46
Riciclo Chimico
Pirolisi
Processo di Termolisi BASF
Possono essere lavorate 15000 ton/anno di plastiche.
La prima fase è la liquefazione a 300-350°C in una cascata di reattori a vasca agitata.
La pirolisi avviene in un reattore tubolare a 400-450°C, seguita da un frazionamento per raffreddamento in due fasi, prima a 330-380°C e poi a 110°C.
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/we-drive-sustainable-solutions/circular-economy/mass-balance-approach/chemcycling.html
Rifiuti in plastica
Liquefazione
Pirolisi
Frazionamento
Nafta
Cracker a vapore
Etilene
Propilene
Olefine
Aromatici
Alcoli
Ammine
Tensioattivi
Frazione pesante
Gassificazione
Metanolo

## Slide 47
Riciclo Chimico
Pirolisi
Sistema di Pirolisi a letto-fluido Circolante
Viene prodotta una miscela di CO, CO2, H2 e vapore acqueo.
Vengono utilizzati due letti fluidi circolanti con sabbia come mezzo di fluidizzazione e trasferimento di calore.
Gas riciclato
Gas combustibile
Scrubber
Rifiuti in plastica
Ciclone
Gas di scarico
Ciclone
Pirolisi
Rigenerazione
Vapore
Aria
Aria
Sabbia
Separazione della sabbia
Solido grossolano

## Slide 48
Riciclo Chimico
Pirolisi
Sistema di Pirolisi a letto fluido Circolante
Un letto viene utilizzato per la pirolisi a temperature comprese tra 800-850 °C e uno per la rigenerazione a 950 °C.
Il vapore viene utilizzato come agente fluidificante nel reattore di pirolisi.
I solidi separati dai gas vengono utilizzati per generare vapore e alcuni vengono bruciati nel letto di rigenerazione per generare calore.
Gas riciclato
Scrubber
Gas combustibile
Rifiuti in plastica
Ciclone
Gas di scarico
Pirolisi
Rigenerazione
Ciclone
Aria
Aria
Vapore
Sabbia
Separazione della sabbia
Solido grossolano

## Slide 49
Programma di formazione SPECIALISTA IN ECONOMIA CIRCOLARE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA: moduli
Eco-design & nuovi processi produttivi
Nuovi materiali e biomateriali
Coinvolgimento dei Cittadini e dei Consumatori
Gestione e valorizzazione dei residui
Questo progetto è stato sostenuto dalla Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette il punto di vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 50
Gestione e valorizzazione dei residui
Logistica e Selezione
Sistemi di riciclo & nuovi modelli di business per la seconda vita dei residui
Aspetti economici, ambientali e legislativi dei
rifiuti plastici
Questo progetto è stato sostenuto dalla Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette il punto di vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 51
Sistemi di riciclo & nuovi modelli di business per la seconda vita dei residui
Ottimizzazione del riciclo della plastica
Riciclo meccanico dei rifiuti di imballaggio
Prodotti secondari in plastica. Esempi e tendenze di mercato
Percorsi chimici per il riciclo. Tecnologie di dissoluzione, catalitiche e termochimiche.
Questo progetto è stato sostenuto dalla Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette il punto di vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 52
Riciclo Chimico
Recupero di Energia
Questo progetto è stato sostenuto dalla Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette il punto di vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

## Slide 53
Recupero di energia
Se il riciclo meccanico o chimico non è possibile, è possibile recuperare energia dai rifiuti di plastica, in quanto hanno un elevato potere calorifico.
Il recupero di energia può avvenire:
Combustione in un inceneritore di rifiuti urbani con la plastica insieme ad altri materiali di scarto
Co-combustione o mono-combustione con la plastica e un altro combustibile che vengono bruciati per generare calore.

## Slide 54
Rifiuti polimero
Inceneritore
Turbina
Canna fumaria gas
Elettricità
Calore
Recupero di energia

## Slide 55
Recupero di energia
Diagramma di flusso di un sistema di incenerimento che genera energia
Rifiuti
Trattamento dei rifiuti
Aria
Inceneritore
Carburante
Mezzo di recupero energetico
Sistema di recupero energetico
Mezzo
di tempra
Sistema
di tempra
Mezzo di controllo delle emissioni
Sistema di controllo delle emissioni
Sistema di controllo degli effluenti
Scarico liquido o solido

## Slide 56
Recupero di energia
I principali tipi di inceneritore attualmente in uso possono essere classificati come:
Stufa meccanica
Forno rotativo
A letto fluido

## Slide 57
Recupero di energia
Inceneritore meccanico-Stoker
È il principale tipo di inceneritore per i rifiuti solidi urbani.
I rifiuti vengono immessi nella zona di combustione tramite una tramoggia a saracinesca o una semplice coclea di alimentazione.
Il calore viene recuperato mediante una caldaia a calore di scarico o come energia elettrica utilizzando turbine a vapore.
Rifiuti di plastica con alimentazione a vite
Tubi per caldaie a vapore o ad acqua calda
Cenere
Impianto di
depurazione dei fumi
Bruciatori

## Slide 58
Recupero di energia
Inceneritore a forno rotante
Simile all’inceneritore meccanico Stoker, ma la combustione avviene in un cilindro inclinato e rotante.
I rifiuti plastici vengono introdotti nel forno a T > 1000 °C.
Materiale incombusto ≈ 3 %
Tecnologia costosa applicata solo all'industria del cemento
Tramoggia di alimentazione
per rifiuti in plastica
Vite
superiore
Vite
inferiore
Motore di trazione
Rullo di trascinamento
Bruciatori
Rullo di trascinamento
Tubo di uscita del gas
Gas di
scarico
Giunto rotante
Rulli di trascinamento
Porta di controllo dell'alimentazione

## Slide 59
Recupero di energia
Inceneritori a letto-fluido
Inceneritori moderni
Semplicità di funzionamento. Nessun problema associato alle frazioni residue incombuste dei rifiuti.
Utilizzati anche per rifiuti solidi urbani, gomma e pneumatici.
Nel reattore fluidizzato viene utilizzata sabbia.
Vantaggi di questo reattore:
La combustione è facile da controllare
Il trattamento dei gas di scarico non è complicato
Elevata riduzione del volume dei rifiuti
Gas di combustione
Bruciatore ausiliario
Letto fluido
Incombustibili
Camera di combustione
Isolamento refrattario
Interno in acciaio
Rifiuti in plastica
Alimentazione aria secondaria
Alimentazione ausiliaria
Aria di fluidificante
Schermo vibrante per separare le polveri sottili
Residui di incenerimento

## Slide 60
Recupero di energia
Inceneritori a letto fluido
L'energia viene recuperata sotto forma di acqua calda, vapore o elettricità. L'elettricità è economica per gli impianti più grandi.
Ampi intervalli di temperatura e pressione. T 370-540 °C, pressione 2.5-10 MPa
Le temperature più basse comportano una minore efficienza termica, ma impediscono la corrosione da cloro.
Emissioni dell'inceneritore
CO, HCl, SO2, NOx, polveri, metalli pesanti, diossine e furani sono le emissioni abituali.

## Slide 61
Recupero energetico- Emissioni da incenerimento
Gli NOx possono essere ridotti con un sistema di controllo dell'alimentazione dell'aria e con la riduzione catalitica selettiva.
Riduzione catalitica selettiva degli NOx :
La reazione di riduzione degli NOx avviene durante il passaggio dei gas attraverso la camera catalitica. Prima di entrare nella camera catalitica, l'ammoniaca o un altro riduttore (come l'urea), viene iniettata e mescolata ai gas.
Iniezione di ammoniaca
CATALIZZATORE

## Slide 62
Le diossine possono essere ridotte grazie a un sistema di controllo dell'alimentazione dell'aria e al controllo della temperatura e del tempo di permanenza. Anche la riduzione catalitica selettiva può evitare le emissioni di diossine. Le diossine sono altamente tossiche e sono inquinanti persistenti. Alcune diossine rilevanti:
Recupero energetico- Emissioni da incenerimento
Dibenzo-p-diossine policlorurate
Dibenzofurani policlorurati
1,4-diossina

## Slide 63
Recupero energetico- Emissioni da incenerimento
Sistemi per la rimozione delle particelle
Figura- Cicloni per la separazione delle particelle
Figura- Separatori elettrostatici per la rimozione delle particelle
Gas in uscita privo
di particolato
Piastre
metalliche
Scarica
a corona
Particelle cariche negativamente attratte dalle piastre metalliche cariche positivamente
Aste metalliche sottili
Particolato solido
Gas in ingresso con particolato

## Slide 64
Recupero energetico- Emissioni da incenerimento
Sistemi per la rimozione delle particelle
Figura- Filtri per la separazione delle particelle
Vibratore
Sacchi
filtranti
Aria pulita
Aria polverosa

## Slide 65
Recupero energetico- Emissioni da incenerimento
Sistemi per la rimozione delle particelle
Scrubber per rimuovere HCl, HF e SO2
Carbone attivo per la rimozione dei metalli pesanti
Pulizia del gas
Nebulizzatore
Gas sporco
Liquido
Gola
Articolazione del giunto
Separatore
Liquido alla regolazione e al ricircolo
Figura- Sistema scrubber a umido
Pori
Pori
Figura- Una tipica particella di carbone ha numerosi pori che forniscono un'ampia superficie per il trattamento dell'acqua

## Slide 66
Copyright: CC BY-NC-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Con questa licenza, siete liberi di condividere la copia e ridistribuire il materiale con qualsiasi mezzo o formato. È inoltre possibile adattare, remixare, trasformare e costruire sul materiale.
Tuttavia, solo alle seguenti condizioni:
Attribuzione - dovete dare il giusto credito, fornire un link alla licenza e indicare se sono state apportate modifiche. È possibile farlo in qualsiasi modo ragionevole, ma non in modo tale da suggerire che il licenziante approvi l'utente o il suo utilizzo.
Non commerciale - non è possibile utilizzare il materiale per scopi commerciali.
Condividi come - se remixate, trasformate o costruite sul materiale, dovete distribuire i vostri contributi con la stessa licenza dell'originale.
Nessuna restrizione aggiuntiva - non è possibile applicare termini legali o misure tecnologiche che limitino legalmente altri a fare tutto ciò che la licenza consente.
Questo progetto è stato sostenuto dalla Commissione Europea.
Questa pubblicazione [comunicazione] riflette il punto di vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.